3. Сравнительные эксплуатационные теплозащитные характеристики одно- и двухслойных стеновых газосиликатных конструкций

В условиях введения изменений № 3 в СНиП II-3—79* «Строительная теплотехника» произошло успешное внедрение в строительство автоклавных ячеистых бетонов и изделий на их основе.

Актуальность представленного исследования связана с рассмотрением и утверждением новых (взамен ГОСТ 25485—89 «Бетоны ячеистые. Технические условия») стандартов на ячеистые бетоны автоклавного твердения и изделия из них, призванных учесть положительную динамику качественных характеристик таких бетонов.

Развитию технологии и применению газосиликата посвящено много работ [1—4]. Высокий уровень качества автоклавного ячеистого бетона, в том числе газосиликата, обеспечивается не только улучшением таких его показателей, как плотность, прочность, линейные деформации, трещиностойкость и морозостойкость, но и улучшением влажностных характеристик и теплопроводности, от которых существенно зависят параметры стеновых конструкций, их массоемкость и в конечном счете эксплуатационные расходы.

ЗАО «Коттедж-индустрия» (г. Россошь Воронежской обл.) является крупным (80 тыс. м3 в год) производителем газосиликатных мелких блоков. В середине 90-х гг. прошлого века на этом предприятии были развернуты работы по строительству теплоэффективных пятиэтажных жилых зданий. Опыт исследований газо- силиката, изучения долговечности конструкций из него, натурных наблюдений за поведением и состоянием стен зданий при длительном периоде эксплуатации позволил решить проблему реализации новых теплотехнических требований на основе возможностей использования газосиликата как конкурентоспособного материала в одно-, а также двухслойных конструкциях в сочетании с кирпичом. При этом потребовалось комплексно рассмотреть вопросы зависимости теплотехнических характеристик материала от его состава, средней плотности и влажностного состояния, решить задачу регионального строительного нормирования теплотехнических характеристик газосиликата нового поколения.

На базе ЗАО «Коттедж-индустрия» специалистами ВГАСУ были проведены исследования и оценка свойств выпускаемого на предприятии газосиликата, натурные наблюдения за поведением и состоянием наружных стен зданий.

Проводимые работы включали:

- — определение статистически достоверных данных о свойствах

- газосиликата в блоках на момент изготовления (средняя плотность, коэффициент теплопроводности, влажность, предел прочности при сжатии);

- натурные исследования влажностного состояния наружных стен жилых зданий (оценка динамики изменения влажности стенового материала по толщине при различных конструкциях стены в зависимости от ориентации по сторонам света, от сроков эксплуатации зданий и от сезона эксплуатации);

- разработку алгоритма расчета термического сопротивления двухслойных ограждающих конструкций как функции коэффициента теплопроводности различных слоев стены с учетом эксплуатационной динамики влажностного состояния материалов в соответствующем слое;

- расчет величин фактического термического сопротивления наружных стен различной конструкции для разных сезонов года с учетом ориентации стен по сторонам света;

- определение соответствия фактического термического сопротивления проектной величине по действующим новым нормативным документам.

Выпускаемый в регионе газосиликат характеризуется в сравнении с предусмотренным строительными нормами существенно (в 1,5 раза) меньшим коэффициентом теплопроводности (см. таблицу). Более высокие теплозащитные свойства материала были учтены в разработанных территориальных строительных нормах ТСН 301—197 «Руководство по применению газосиликата для конструкций с повышенным термическим. сопротивлением. Теплотехнические характеристики», введенных в действие постановлением администрации Воронежской области № 589 от 3 июня 1997 года с 01.07.1997 г.

Реализация теплозащитного потенциала ограждающих конструкций здания, как известно, в значительной мере определяется их влажностным режимом, зависящим от конструктивных особенностей ограждения и от влагопроводности и паропроницаемости материалов. При этом влажностное состояние ограждения во времени может быть условно разделено на начальное (переходное) после ввода здания в эксплуатацию и эксплуатационное (квазистационарное), соответствующее основному периоду продолжительной и регулярной эксплуатации здания [5]. Влагосодержание в этот период меняется циклически по сезонам года, к концу отопительного периода достигая максимальных значений. Изучение параметров квазистационарного влажностного режима ограждений в настоящее время становится необходимым и важным, так как новые требования по теплозащите и энергосбережению для зданий определили широкое использование в современной строительной практике различных вариантов многослойных ограждающих конструкций, в которых применяются разнородные материалы, имеющие значительные отличия по величине влажностных характеристик. Это создает вероятность сезонного накопления влаги в таких конструкциях. Поэтому теплотехнический расчет ограждений должен учитывать не только данные о среднегодовой влажности материалов в конструкции (как предполагает методика СНиП II-3—79* «Строительная теплотехника»), но и возможное накопление влаги в конструкции в зимний период, которое приводит к превышению среднегодовых значений.

В процессе натурных исследований изучали изменение влажностного состояния в указанные периоды наружных двухслойных газосиликатных стен конструкции, примененной при строительстве жилых зданий в г. Россошь и включавшей газосиликатные блоки, 400 мм, и силикатный кирпич, 120 мм, с конструктивным его «заходом» в толщу газосиликата. Такая конструкция наружной стены был обусловлена необходимостью повышения ее несущей способности, что немаловажно для зданий с бескаркасной конструктивной системой при продольных несущих стенах. Для теплотехнических расчетов усредненная толщина слоя из силикатного кирпича принята 146 мм, а толщина газосиликата — 374 мм.

Одновременно в натурных исследованиях рассматривали влажностное состояние однослойных стен из блоков толщиной 400 мм и газосиликатных панелей толщиной 250 мм, широко применявшихся для массового жилищного строительства в г. Воронеже с начала 60-х до конца 80-х гг. прошлого века в зданиях серии 1-467 и 1-467Д.

Натурные сопоставительные исследования влажностного состояния позволили установить следующее.

Интенсивность снижения относительной влажности газосиликата наружных стен в начальный период эксплуатации в значительной мере определяется их конструкцией (рис. 1). Обкладка газосиликата снаружи кирпичом препятствует

высыханию и почти в два раза удлиняет переходный период «приработки» по сравнению с наружными стенами из газосиликата без обкладки. В этот период влажность в однослойных стенах через 1,5 года эксплуатации [5] не превышает 4—5% и достигает 1,5—2% в квазистационарном состоянии. Стабилизация же влажностного состояния двухслойных стен наступает не ранее чем через 3 года с момента начала эксплуатации, достигает 3—5% и в дальнейшем не снижается.

При регулярной эксплуатации распределение влаги по толщине газосиликата двухслойной стеновой конструкции неравномерно и характеризуется накоплением влаги в слое газосиликата, примыкающем к кирпичной обкладке. Особенно это значительно в зимний период (рис. 2). К концу отопительного сезона перепад абсолютных значений влажности по сечению стены газосиликат—кирпич достигает почти 15%, в летний период — 4—5%; перепад значений влажности газосиликата по толщине однослойной стены в указанном периоде эксплуатации не превышает 1,5—2,5%.

Анализ результатов натурных исследований значения массовой доли влаги газосиликата по толщине одно- и двухслойной стен в период эксплуатации приводит к следующим выводам:

- средняя массовая доля влаги в газосиликатной части двухслойной наружной стены в зависимости от сезона эксплуатации меняется в пределах от 4,3 до 8,7%, а сезонные изменения влажности газосиликата однослойной стены находятся в пределах от 1,5 до 4,2% (рис. 3);

- во время отопительного сезона существует временной отрезок (с февраля до конца отопительного сезона), характеризующийся накоплением влаги до 15—20% в слое газосиликата на границе с кирпичной обкладкой в двухслойной наружной стене. «Запирание» влаги в газосиликате наружным слоем силикатного кирпича обусловлено различием пирометрических свойств данных материалов.

Натурные исследования влажностного состояния

наружных стен жилых зданий использованы для оценки расчетного термического сопротивления наружных стен применительно к сезонам.

В расчетах приняты следующие исходные данные: коэффициент теплопроводности кладки из газосиликата по ТСН 301-1—97* при средней плотности газосиликата 600 кг/м3 в сухом состоянии ƛг — 0,11 Вт/(м °С); для панелей ƛг = 0,09 Вт/(м °С); коэффициент теплопроводности обкладки из силикатного кирпича в сухом состоянии ƛоб = 0,7 Вт/(м-°С).

Коэффициент теплопроводности во влажном состоянии газосиликата и силикатного кирпича рассчитывался по следующей формуле:

где ƛw — коэффициент теплопроводности при i-м значении влажности материала; ƛо - коэффициент теплопро водности в сухом состоянии; kw - числовой коэффициент, показывающий изменение коэффициента теплопроводности при изменении влажности материала на 1%; согласно СНиП II-3-79* величина kw принята для газосиликата равной 0,064, для силикатного кирпича - 0,043; w — массовая доля влаги в материале (по данным проведенных натурных наблюдений).

Величина термического сопротивления двухслойной стены в целом удовлетворяет требованиям второго этапа реализации СНиП II-3—79, согласно которому для Воронежской области оно должно составлять не менее 2,872 м2-°С/Вт (рис. 4). Однако в отопительном периоде термическое сопротивление двухслойной стены из-за накопления влаги может быть ниже требуемых значений почти на 10%. Исходя из сезонной динамики влажностного состояния однослойной стены из газосиликата можно утверждать, что ее термическое сопротивление при толщине 400 мм всегда будет не ниже нормируемой величины.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что применение в конструкции

наружной стены газосиликатной кладки толщиной 400 мм обеспечивает соответствие ее термического сопротивления требованиям второго этапа реализации изменений № 3 к СНиП II-3—79*. Однослойный вариант стены из газосиликата предпочтительнее, чем двухслойный с обкладкой силикатным кирпичом. Кладка препятствует миграции влаги из газосиликата, что не только удлиняет период «приработки» газосиликатной части стены, но и способствует сезонному накоплению в ней влаги и практически не обеспечивает увеличения термического сопротивления по сравнению с однослойной стеной. Применение обкладки кирпичом можно оправдывать лишь конструктивными соображениями — необходимостью обеспечить несущую способность стены