10. Оптимизация свойств силикатных материалов на основе известково-песчано-глинистого вяжущего.

В настоящее время большинство полезных ископаемых добывают наиболее высокопроизводительным открытым способом, удельный вес которого в мировой добыче составляет 66%. Специфика добычи и обогащения алмазосодержащих руд состоит в извлечении и переработке огромных масс горных пород. При открытой разработке месторождений полезных ископаемых в отвалы и хвостохранилища попадают значительные объемы вскрышных и вмещающих горных пород, основную массу которых составляют песчано-глинистые отложения.

Вскрышные песчано-глинистые породы Архангельской алмазоносной провинции (ААП) возможно использовать в качестве сырья для силикатных материалов. Замена традиционных материалов более дешевыми, доступными вскрышными породами ААП позволяет снизить содержание отходов в отвалах, существенно расширить сырьевую базу и создать в районе добычи благоприятные условия для жизнедеятельности человека [1,2].

Цель настоящего исследования — посредством моделирования и оптимизации зависимости изменения физико-механических показателей от технологических параметров автоклавного твердения получение на основе известково-песчано-глинистого вяжущего высокопустотных силикатных материалов, превосходящих по своим физико-механическим показателям традиционные известково-песчаные силикатные материалы. В исследовании использовали вскрышную песчано-глинистую породу месторождения имени М.В. Ломоносова ААП. Порода имеет светло-желтый цвет, по числу пластичности (3,5) и гранулометрическому составу относится к пылеватой супеси (табл. 1). Фракция более 0,005 мм состоит преимущественно из кварца. Фракция менее 0,005 мм представлена слабоокатанным кварцем, монтмориллонитом, гидрослюдой и смешанослойными образованиями типа монтмориллонит-гидрослюда [2].

При производстве силикатных строительных материалов важной задачей является подбор состава сырьевой смеси и режима автоклавной обработки, обеспечивающих наилучшие физико-механические характеристики материала. Выявление оптимальных составов силикатных строительных материалов автоклавного твердения, исследование влияния отдельных компонентов и режимов автоклавной обработки на их технологические и физико-механические свойства возможно осуществить с использованием метода математического планирования эксперимента.

Изменяя соотношение компонентов сырьевых смесей и технологические параметры, возможно при минимальном использовании дорогостоящих компонентов и добавок обеспечить требуемые физико-механические показатели силикатных изделий, а также сократить энергозатраты. Это способствует снижению себестоимости силикатных изделий.

Для выявления комплексного влияния содержания в составе известково-песчано-глинистого вяжущего супеси и СаОакг, длительности изотермической выдержки и давления при автоклавной обработке на предел прочности при сжатии Д.ж, среднюю плотность рср и коэффициент размягчения Краз силикатных изделий проводили четырехфакторный эксперимент по методу ортогонального центрального композиционного планирования, результаты которого представлены на номограммах (рис. 1).

Содержание породы принималось в пределах от 10 до 60%, длительность изотермической выдержки (*2) — 2—8 ч, давление при автоклавной обработке (.*3) — от 0,6 до 1,2МПа и содержание СаОакт (*4) — от 4 до 10%.

После статистической компьютерной обработки экспериментальных данных были получены модели изменения прочности при сжатии Rсж, средней плотности ρср и коэффициента размягчения Краз силикатных образцов:

Полученные данные показывают, что с увеличением содержания супеси в составе вяжущего растет прочность изделий, причем наибольшая интенсивность прироста прочности наблюдается при содержании породы до 30—40% (рис: 1а—г). Наибольшая средняя плотность при небольшой активности смеси наблюдается при содержании супеси 40-45% (рис. 1д, ж). При увеличении содержания извести наибольшая средняя плотность смещается в область меньшего содержания супеси (30—35%) (рис. 1е, з). Данные о коэффициенте размягчения Краз показывают, что при оптимальном содержании супеси в смеси получаются водостойкие изделия. Этот показатель зависимости от активности смеси: при небольшой активности смеси повышение содержания супеси снижает водостойкость (рис. 1и, л), а при большей активности повышает (рис. 1к, м). Морозостойкость всех составов отвечает маркам F25—F35, водопоглощение находится в пределах 10—12%.

Использование моделей позволяет для получения изделий с заданной прочностью провести расчет технологических параметров, из которых можно выбрать оптимальные для конкретных производственных условий. Рассчитаны составы сырьевых смесей и режимы гидротермальной обработки для получения материала с прочностью при сжатии от 20 до 50 МПа.

Известково-песчаные (контрольные) образцы, содержащие 8% СаОакт, автоклавированные при 1 МПа с 6 ч изотермической выдержкой, характеризуются прочностью при сжатии 30 МПа. Введение супеси позволяет повысить прочностные показатели. Так, например, введение 30% супеси позволяет достичь прочности в 35. МПа, а 40% — 40 МПа. Снижение дозировки извести или уменьшение расхода энергоносителя при сокращении длительности изотермической выдержки или давления автоклавной обработки приводят к снижению прочности изделий.

Изменение состава новообразований при Введении в вяжущее песчано-глинистой породы происходит за счет реакции гидроксида кальция с породообразующими минералами глин [3].

Гидратные новообразования в образцах с супесью и в контрольных известково-песчаных образцах представлены гидросиликатами кальция CSH(B). В случае экзоэффекта в область более высоких (850—860?С) температур, вероятно, связано с повышением основности гидросиликатов кальция. Наряду с гидросиликатами кальция образуются гидрогранаты, которые фиксируются по эндотермическому эффекту при 340°С (рис. 2, а)о и дифракционным максимумам в пределах 2,75—2,79 А на дифрактограммах (рис. 2,6). Содержание кремнезема в гидрогранатах составляет 0,8—1,2 моль.

При недостаточном количестве глинистых минералов известь связывается не полностью, и соответственно уменьшается количество связующего. В образцах с 5% супеси и 8% СаО из-за недостаточного количества песчано-глинистой породы, необходимой для взаимодействия с находящейся в сырьевой смеси известью, гидроксид кальция остается несвязанным (эндотермический эффект при 480°С). Это приводит к снижению прочности силикатных материалов с содержанием супеси 5—10%.Такой результат согласуется с выводами работы [3], в которой было показано, что в известково-глино-песчаной смеси с известью реагируют преимущественно глинистые минералы, что оказывает определяющее влияние на процессы синтеза гидратных новообразований. Тонкодисперсный кварц вступает в реакцию с образованием низкоосновных гидросиликатов кальция типа CSH(B) лишь частично. В рассматриваемых гидротермальных условиях кварц обладает необходимой реакционной способностью лишь в том случае, если размер его частиц меньше 0,005 мм: С укрупнением зерен кварца его реакционная способность снижается. Крупный кварц практически не реагирует с известью.

Рост прочности образцов происходит в результате образования более прочной микроструктуры связующего вещества за счет увеличения плотности упаковки материала, а также за счет появления гидрогранатов, которые являются микронаполнителем в субмикрокристаллической гелевидной фазе из низкоосновных гидросиликатов кальция.

Таким образом, разработаны математические модели, позволяющие оптимизировать свойства и управлять формированием гидратных новообразований силикатных материалов на основе известково-песчано-глинистого вяжущего. Использование предлагаемых математических моделей позволит получать высокоактивные изделия автоклавного твердения с заранее заданными свойствами.