4. Роль пенообразователей в технологии пенобетонов

Производство эффективного по теплофизическим параметрам пенобетона является проблемным ввиду сложности обеспечения стабильности ячеистой структуры при высокой пористости. Увеличение прочности при постоянной плотности может быть обеспечено только за счет повышения прочности матрицы поризо- ванного материала и создания оптимальной пористой структуры материала. Обеспечение прочности неорганической матрицы возможно путем повышения химической активности вяжущего, снижения В/Ц, использования механохимической активации вяжущего. Создание оптимальной пористой структуры зависит от кратности и устойчивости пены в высокоминерализованных цементных пастах.

В пенобетонах количество газовой фазы, размер и дисперсность воздушных пузырьков зависят не только от вида выбранных исходных компонентов, но и от поведения компонентов на границе раздела фаз, т.е. от поверхностных явлений, и от способа воздухововлечения. Важную роль при этом играет вид и концентрация пенообразователя, имеющего в своем составе различные ПАВ.

В настоящее время каждый производитель практически экспериментальным путем подбирает вид пенообразователя, который обеспечивает получение пенобетона с оптимальными свойствами. Поэтому в технической литературе можно встретить различные сведения и рекомендации по применению того или иного вида пенообразователя. При этом сведения о действии пенообразователей не связываются с минералогическим составом цементов и технологическими особенностями производства пенобетонной смеси.

Длительный производственный и экспериментальный опыт наших исследований показал взаимосвязь между физико-химическими свойствами пенообразователя и физико-механическими характеристиками пенобетона.

Для четкого понимания роли пенообразователей в технологии пенобетонов рассмотрим структуру пены и особенности поведения молекул ПАВ на границе раздела фаз газ — жидкость и жидкость — твердые частицы. Основные стадии образования и стабилизации пены молекулами ПАВ представлены на рис. 1 [1].

Пенные пленки образуются в присутствии ПАВ, которые представлены заряженными и незаряженными ионами, имеющими две различные по химической активности части — гидрофильную и гидрофобную. Структура пленки в пенах похожа на сэндвич, в котором внутренний слой обладает свойствами жидкости в объеме, а слои, направленные к газовой фазе, обладают большой вязкостью. Молекулы ПАВ за счет активной адсорбции на поверхности границы раздела фаз газ — жидкость концентрируются у поверхностей ламеллы таким

образом, чтобы активные гидрофильные радикалы молекул, имеющих определенный заряд, были расположены в полярной среде (жидкости), а гидрофобная неполярная часть длинного углеводородного радикала - в неполярной среде (воздухе). Такое расположение молекул ПАВ на границе газ - жидкость обусловливает заряд поверхности воздушного пузырька, обращенного в жидкость. Анионактивные ПАВ придают отрицательный заряд воздушным пузырькам, катионактивные - положительный. Знак заряда поверхности пузырьков, образованных амфотерными (амфолитными) ПАВ, зависит от рН среды: в щелочной среде заряд пузырька отрицательный, в кислой - положительный.

Вместе с каналами Плато-Гиббса и узлами (пересечениями каналов) пленки представляют собой единую капиллярную систему. Все важнейшие процессы в пене, в том числе обусловливающие укрупнение воздушных пузырьков и время их жизни, зависят от толщины, строения и физико-химических свойств пенных пленок.

Все пенообразователи, используемые в технологии пенобетона в соответствии с классификацией ПАВ, по характеру адсорбции на границе и механизму стабилизации дисперсных систем делятся на два класса — низкомолекулярные и высокомолекулярные.

Отличительными свойствами низкомолекулярных и высокомолекулярных ПАВ являются следующие:

- низкомолекулярные соединения дифильного характера имеют одну или несколько гидрофильных полярных групп: -ОН, -COO¯, -S03¯, -0S0¯3, -NH2+ и гидрофобную алифатическую цепь;

- в высокомолекулярных соединениях (ВПАВ) чередуются гидрофобные и гидрофильные группы, равномерно распределенные по всей длине полимерной цепи, причем в денатурированных белках заряженные группы сконцентрированы на концах полипептидных цепей, а отрицательно заряженные распределены вдоль этих цепей сравнительно равномерно;

- пенообразующая способность низкомолекулярных ПАВ выше за счет более низких значений поверхностного натяжения, причем стабилизация межфазной поверхности для низкомолекулярных ПАВ происходит при более низкой концентрации и за более короткий срок;

- устойчивость пленки из молекул ПАВ на границе газ — жидкость зависит от природы и концентрации ПАВ, тогда как стекание жидкости в межпленочном пространстве зависит от вязкости жидкости;

- устойчивые пленки образуются при достижении предельной адсорбции, причем молекулы ПАВ должны прочно удерживаться на поверхности раздела фаз, т. е. не десорбироваться ни в одну из граничащих фаз;

- для каждого пенообразователя существует своя оптимальная концентрация, при которой достигается эффективная стабилизация пены;

- высокомолекулярные ПАВ адсорбируются полностью необратимо практически на любых межфазных границах, тогда как при адсорбции низкомолекулярных ПАВ наблюдается разница равновесных остаточных концентраций на границе раздела фаз и в объеме жидкой фазы в межпоровом пространстве;

- при достижении предельной концентрации в адсорбционном слое толщина прослоек между пузырьками достигает удвоенной длины молекулы ПАВ при высокой концентрации ПАВ в объеме;

- толщина пленок может изменяться в зависимости от вида ПАВ от 201010 м до 1000-Ю10 м;

- межфазные слои белков в пенах проявляют себя как жидкость при малых скоростях деформирования и (в течение некоторого времени) как упругие тела — при больших скоростях деформирования;

- межфазные слои низкомолекулярных ПАВ при деформации проявляют себя в основном как жидкость.

Механизм образования прочных слоев ПАВ на границах раздела фаз включает процессы адсорбции, ориентации, конформационных изменений (особенно для длинных гибких полипептидных цепей), двумерного фазового разделения, перераспределения компонентов между фазами.

В целом для подавляющего большинства пенообразующих составов на основе синтетических низкомолекулярных ПАВ характерны типичные рецептуры, включающие, как правило, следующие компоненты: активную основу (натриевые, аммонийные или триэтаноламиновые соли алкилсульфатов, алкилэтоксисульфатов или олефинсульфонатов); стабилизаторы пены (лауриловый спирт, высшие спирты С12—С14, моноалкилоамиды высших жирных кислот и др.); добавки, улучшающие товарную форму (антифризы, гидротропы). В качестве последних обычно используют низшие спирты, гликоли, их эфиры, мочевину. Некоторые составы могут также включать полимерные добавки, ингибиторы коррозии, консерванты [2].

Высокомолекулярные пенообразователи состоят из гидролизованного белка с добавками-стабилизаторами. В качестве сырья для их производства используют остатки живых организмов, содержащих белок. К этой группе белков относятся коллаген и протеин, имеющие волокнистое строение молекул. Первичная структура белков представлена последовательным расположением аминокислотных остатков в макромолекулярных (полипептидных) цепях. Аминокислоты - вещества амфотерные. В составе молекулы аминокислот присутствуют в разном количестве в разном положении две группы. Группа —СООН называется карбоксильной и обладает кислотными свойствами, группа NH2 называется аминогруппа, которая обладает основным характером.

Протеин может существовать в следующих формах [3]:

- в кислом растворе,    2) в щелочном растворе,

- в изоэлектрической точке

Фрагменты боковых цепей молекул белка, находящегося в водном растворе, представлены следующими структурами [4]:

Определяющим фактором длительности процесса адсорбции молекул пенообразователей на поверхности раздела фаз является скорость и степень развертывания отдельных участков молекул, которые зависят от длины и строения молекулы, концентрации пенообразователя, рН среды и других факторов. Для синтетических пенообразователей скорость адсорбции на поверхности раздела фаз жидкость — газ очень высока, поэтому время достижения термодинамического равновесия очень короткое. Для денатурированных белков скорость адсорбции на поверхности раздела фаз ниже, а время достижения термодинамического равновесия дольше. Отсюда следует, что из низкомолекулярных ПАВ пена взбивается легко при низких энергозатратах, но устойчивость таких пен невысокая из-за низкой вязкости пленки, образованной гидрофобными концами коротких молекул ПАВ.

Многие исследователи качество пенообразователя оценивают кратностью и устойчивостью чистых пен, не уделяя внимания совместному действию ПАВ и минеральных частиц, входящих в состав пеноцементной поризованной смеси. Как показывает практика, необходимо рассматривать совместимость ПАВ и цементных частиц в процессе образования пеноцементной смеси. Как указывает П. М. Кругляков [ 1 ], влияние твердой фазы на устойчивость наиболее сильно проявляется в том случае, если знак заряда твердой фазы противоположен знаку заряда иона ПАВ.

В эксперименте в качестве анионактивного ПАВ использовали альфаолефинсульфонат (АОС), катионактиное ПАВ было представлено пенозолином, амфотерное ПАВ — белковым пенообразоватем Неопор. В качестве минерализаторов использовались мономинеральные добавки: реактив MgO (х. ч.) с зарядом поверхности +3,804 мВ и мытый песок кварцевый молотый с зарядом поверхности -19,337 мВ. Содержание минеральной добавки варьировалось в пределах 1—50% от объема рабочего раствора пенообразователя.

Влияние заряда поверхности твердых минеральных частиц на кратность пен представлено на рис. 2.

Как видно по рис. 2, кратность пены повышается, если в пену вводится минеральный порошок, который имеет одинаковый знак заряда поверхности с зарядом поверхности воздушного пузырька. Таким образом, между пенными пузырьками и минеральными частицами отмечается электростатическое взаимодействие, которое определяется величиной заряда поверхности минеральных частиц и активностью гидрофильного радикала ПАВ и влияет на кратность и устойчивость пены. Пены из амфолитных пенообразователей наименее подвержены влиянию заряда поверхности минеральных частиц.

Сложность удержания воздушных пузырьков в системе цементный раствор — пена заключается в том, что на поверхности цементных частиц происходят кроме физической адсорбции процессы хемосорбции, гидролиза и гидратации. В результате этого в межпоровой воде изменяется ионный состав (рН повышается до 11,5—12), что ведет, в свою очередь, к изменению электрокинетического заряда цементных частиц.

Адсорбционные явления на поверхности раздела твердое - жидкость можно оценить величиной дзетапотенциала, который дополнительно характеризует стабильность коллоидных систем. В пеноцементных системах в качестве твердой фазы выступает полиминеральное вяжущее — цемент, содержащий четыре основных клинкерных минерала, и двуводный гипсовый камень. Силикатные минералы (алит и белит) и их гидратные новообразования имеют отрицательно заряженные поверхности. Алюминаты, алюмоферриты и их гидратные новообразования, в том числе с двуводным сульфатом кальция (эттрингит), имеют положительно заряженные поверхности [5]. В результате притяжения к заряженной поверхности ионов противоположного знака на границе раздела минерал — вода образуется двойной электрический слой, характеризуемый электрокинетическим или дзетапотенциалом (ξ). Заряд поверхности и определяемый им потенциал играют большую роль при взаимодействии растворенных реагентов и молекул воды с минералом, а также при взаимодействии с пенными пленками.

Нами определялось значение электрокинетического потенциала, возникающего на плоскости скольжения при

отрыве диффузионного слоя в цементных суспензиях методом измерения потенциала протекания. Он имеет тот же порядок, что | — потенциал частиц типичных золей.

Исследование проводили на цементах разного вещественного состава, а также на основных клинкерных минералах C3S, С3А и C4AF. Изменение электрокинетического потенциала в цементных и мономинеральных суспензиях представлено в табл. 3.

Как видно по результатам, синтетические пенообразователи активно адсорбируются на поверхности алюминатных фаз цемента с изменением их заряда поверхности. Это ведет к коалесценции воздушных пузырьков и повышению плотности пеноцементной смеси, а также к «отравлению» активных центров на поверхности этих минералов и замедлению процессов схватывания и твердения. Именно процессы активной адсорбции молекул анионактивных низкомолекулярных ПАВ определяют ограничения по содержанию С3А в цементе. Следует отметить отрицательное влияние на кратность и устойчивость пены применения лежалых цементов. Как правило, при применении таких цементов, особенно на синтетических пенообразователях, не удается получать пенобето- ны проектной плотности при прочих равных условиях.

Термодинамическое равновесие в пенной системе дополнительно определяется давлением Рк внутри пузырька воздуха в форме шара, которое в соответствии с первым законом капиллярности равно [1]:

где δг-ж — поверхностное натяжение на границе воздух—жидкость'; Rn  - радиус пузырька.

Как показали результаты определения поверхностного натяжения, высокомолекулярные ПАВ понижают поверхностное натяжение воды всего на 10—15%, тогда как синтетические пенообразователи — почти в два раза (рис. 3).

Из формулы (1) следует: чем выше поверхностное натяжение, тем большее давление воздушного пузырька, тем выше уплотняющее давление, которое испытывает межпоровая перегородка из цементного раствора. Значение Рк существенно влияет на прочность закрепления частицы минералов на пузырьке, а также на жесткость поверхности пузырька при изменении его размера и формы в результате сдвигающих усилий в процессе перемешивания. Отсюда на пенах, полученных на основе природных пенообразователей, которые имеют высокие значения поверхностного натяжения, больше вероятности закрепления частицы минерала на пузырьке, чем в пенах на синтетических пенообразователях, и меньше вероятности их разрушения в смесителях.

Следовательно, ориентация молекул ПАВ на границе газ—жидкость и адсорбция их на поверхности минеральных частиц обусловливают преимущественное действие сил притяжения или отталкивания между твердыми частицами и воздушными пузырьками, определяя конечный эффект устойчивости пеноминеральной смеси.

Таким образом, в качестве синтетических пенообразователей в технологии пенобетона эффективны только анионактивные ПАВ, которые дают устойчивые пены в сильноминерализованных цементных пастах, частицы которых приобретают отрицательный заряд в щелочной среде. Ограничения на применение низкомолекулярных ПАВ вызваны содержанием в цементе С3А более 6 мае. %. Наиболее эффективными в цементных пастах оказываются амфолитные пептидные пенообразователи, кратность и устойчивость пены которых не зависит от заряда минеральных частиц и концентрации их в пеноцементной смеси.